# ÇATILARDA ISI YALITIMI

## 2. KIRMA/EĞİMLİ ÇATILARDA ISI YALITIMI

2.2 Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı

1- Çatı örtüsü

2- Nefes alan su yalıtım örtüsü

3- Çatı tahtası

4- Havalandırılan çatı arası boşluğu

5- Isı yalıtımı

6- Buhar dengeleyici

7- Tavan sıvası

Şekil 1: Çatı arası kullanılan çatılarda mertek seviyesinde ısı yalıtımı

2.2.1) Ahşap Kırma Çatı Uygulamaları

2.2.1.1) Mertek altına alçı plaka kaplı kompozit ısı yalıtım levhaları ile ısı yalıtımı yapılması

Alçı plaka kaplı ısı yalıtım levhaları uygun bir testere ile kesilerek montaja hazır hale getirilir ve mertek altlarına oturtularak özel vidalar yardımıyla merteklere tespit edilir. Alçı plaka kaplı ısı yalıtım levhaları birleşim yerlerine sıva filesi yapıştırılarak yüzey üzerine alçı sıva uygulanır. Eğer son kat alçı sıva üzerine boya yapılacaksa, alçı sıva üzerine ince bir saten alçı uygulanmasının yapılması önerilir

2.2.1.2) Mertek arasına şilte/levha formunda ürünler ile ısı yalıtımı

Mertek arasında kullanılan şiltelerin bir yüzü alüminyum folyo kaplıdır ve folyo kenarlarında 5 cm’lik tespit payı bulunmaktadır. Şilteler kullanılan çatı aralarında, şilte genişliğinde aralıklı döşenmiş mertekler arasına alüminyum folyolu yüzey sıcak tarafa bakacak şekilde yerleştirilir. Daha sonra şiltenin folyolu yüzeyinin her iki kenarında bulunan 5 cm’lik tespit payları merteklere çivilenir veya zımbalanır. Alçı plaka veya lambri vb. tavan kaplama malzemeleri ile uygulama tamamlanır. Alternatif olarak şilte türü ürünler yerine Camyünü, EPS veya XPS levhalar da kullanılabilir. EPS ve XPS ısı yalıtım malzemelerinin merteklerin arasına uygulanması aşamasında sıkı geçme sağlamak için levhaların mertek aralığından 1-1,5cm daha geniş olması gereklidir. Isı yalıtım levhaları mertek aralarına sıkıştırıldıktan sonra alçı levha, lambri, sunta, tavan tahtası gibi çeşitli kaplama malzemeleri merteklere tespit edilerek uygulama tamamlanır.

2.2.1.3) Mertek üzerine polistiren köpükler ile ısı yalıtımı yapılması

A- Çatı tahtasız uygulama

Kullanılacak ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta bitiş çıtası, saçak boyunca mertek uçlarına çivi veya vida ile sabitlenir. Yalıtım levhaları, bitiş çıtasından başlayarak mahyaya doğru merteklerin üzerine, merteklere dik yönde yerleştirilir. Levhaların binilerinin tam oturması ve/veya arada boşluk kalmaması sağlandıktan sonra baskı çıtaları, ısı yalıtım levhasının üzerinden merteklere çakılır. Baskı çıtaları, ısı yalıtımı katmanı üzerinde bir havalandırma boşluğu meydana getirirler. Sağlıklı havalandırma koşullarının sağlanması için baskı çıtaları en az 4 cm kalınlıkta olmalıdır.

Nefes alan su yalıtım örtüleri saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine bindirilerek uygulanır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine çivilenir. Kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır. Aynı uygulama baskı çıtalarına OSB levhalarının tespit edilmesi ve üzerine (shingle altı su yalıtım örtüsü ile birlikte) shingle montajı ile tamamlanabilir.

B- Çatı tahtalı uygulama

Kullanılacak ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta bitiş çıtası, saçak boyunca mertek uçlarına çivi veya vida ile sabitlenir. Su yalıtım örtüsü, ısı yalıtım levhasının altında veya üstüne uygulanabilir.

Su yalıtım örtülerinin, ısı yalıtımının üzerinde yer alması durumunda; ısı yalıtım levhaları, bitiş çıtasından başlayarak mahyaya doğru çatı tahtası veya OSB üzerine, merteklere dik yönde yerleştirilir. Levhaların binilerinin tam oturması ve/veya arada boşluk kalmaması sağlandıktan sonra baskı çıtaları, ısı yalıtım levhasının üzerinden merteklere çakılır. Baskı çıtaları, ısı yalıtımı katmanı üzerinde bir havalandırma boşluğu meydana getirirler. Sağlıklı havalandırma koşullarının sağlanması için baskı çıtaları en az 4 cm kalınlıkta olmalıdır.

Nefes alan su yalıtım örtüleri saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine bindirilerek uygulanır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine çivilenir. Kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır.

Su yalıtım örtülerinin, ısı yalıtımının altında olması durumunda ise; su yalıtım örtüleri çatı tahtası veya OSB üzerine uygulanır. Burada su yalıtım örtüleri aynı zamanda buhar kesici görevi görürler. Isı yalıtım levhaları bitiş çıtasından başlayarak mahyaya doğru su yalıtımı yapılmış çatı tahtası veya OSB üzerine, merteklere dik yönde şaşırtmalı ve boşluksuz olarak yerleştirilir. Isı yalıtım levhaları; baskı çıtaları yardımıyla, çatı tahtası ve merteklere özel tespit elemanları ile tutturulur. Sağlıklı havalandırma koşullarının sağlanması için baskı çıtalarının kalınlığı en az 4cm olmalıdır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine çivilenir. Kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır. Aynı uygulama baskı çıtalarına OSB levhalarının tespit edilmesi ve üzerine (shingle altı su yalıtım örtüsü ile birlikte) shingle montajı ile tamamlanabilir.

2.2.2) Betonarme Kırma Çatı Uygulamaları

Su yalıtım örtülerinin, ısı yalıtımının altında yer alması durumunda; beton çatı yüzeyinin temizlenmesi ve düzeltilmesinin ardından kuru durumda iken su yalıtım örtüleri serilmelidir.  Isı yalıtım levhaları saçaklardan başlayarak mahyaya doğru su yalıtımı yapılmış beton yüzey üzerine, bitiş çıtalarına desteklenerek merteklere dik yönde şaşırtmalı ve boşluksuz olarak yerleştirilir. Isı yalıtım levhaları; baskı çıtaları yardımıyla, beton yüzeye özel tespit elemanları ile tutturulur. Sağlıklı havalandırma koşullarının sağlanması için baskı çıtalarının kalınlığı en az 4cm olmalıdır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine çivilenir ve kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak veya baskı çıtalarının üzerine OSB levhaları tespit edilerek shingle montajı ile uygulama tamamlanır.

Su yalıtım örtülerinin, ısı yalıtımının üzerinde yer alması durumunda; ısı yalıtım levhaları, bitiş çıtasından başlayarak mahyaya doğru çatı tahtası veya OSB üzerine, merteklere dik yönde yerleştirilir. Levhaların binilerinin tam oturması ve/veya arada boşluk kalmaması sağlandıktan sonra baskı çıtaları, ısı yalıtım levhasının üzerinden merteklere çakılır. Baskı çıtaları, ısı yalıtımı katmanı üzerinde bir havalandırma boşluğu meydana getirirler. Sağlıklı havalandırma koşullarının sağlanması için baskı çıtaları en az 4 cm kalınlıkta olmalıdır. Kiremit altı su yalıtım örtüleri saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine bindirilerek uygulanır. Baskı çıtalarına dik yönde kiremit tespit çıtaları, baskı çıtaları üzerine çivilenir. Kiremit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır. Aynı detay ısı yalıtım malzemesinin üzerine, nefes alan su yalıtım örtülerinin serilmesi ve yeterli kalınlıkta (en az 4cm) baskı çıtalarının yerleştirilmesi ile elde edilen havalandırma boşluğuyla da uygulanabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  - Isı yalıtımı, merteklerin üstüne, çatı tahtası üzerine veya mertek aralarına yerleştirilir. Böylece çatı altında ısıtılan kullanılabilir bir mekân oluşur. Mertek üzeri veya çatı üzeri uygulamalarda rijit levhalar, mertek arası uygulamalarda mineral yünler kullanılmalıdır.

  - Isı yalıtımı, merteklerin üzerine veya çatı tahtası üzerine yapılıyorsa, levhalar arasında, mahyada ve duvar birleşimlerinde oluşabilecek derz ve boşluklar kapatılmalıdır.

  - Isı yalıtımının mertek aralarına yerleştirilmesi durumunda, ısı yalıtım levhaları ile mertekler arasında boşluk kalmaması sağlanmalıdır. Merteklerin üzerinde de ısı yalıtımı kullanılarak, merteklerin ısı köprüsü olarak çalışması engellenmelidir.

  - Su yalıtım örtüsü iki farklı şekilde kullanılabilir. Isı yalıtım levhalarının altında veya havalandırma boşluğunun üzerinde buhar direnci yüksek su yalıtım örtüleri kullanılmalıdır. Isı yalıtım levhalarının üzerinde veya havalandırma boşluğunun altında kullanılacak su yalıtım örtüleri, buharı dışarı atan ancak suyu aşağıya geçirmeyen (nefes alan su yalıtım örtüsü Sd  0,02m) türde olmalıdır. Doğrudan havalandırma boşluğu olmaksızın ısı yalıtımı üzerinde buhar direnci yüksek bir örtü kullanıldığında, içeriden dışarıya çıkmaya çalışan nemli hava su yalıtım örtüsü altında yoğuşmaya neden olur ve damlama yapabilir. Bu yanlış uygulamayı önlemek için ısı yalıtımı üzerinde nefes alan bir örtü kullanılmalıdır veya alttan buhar kesici uygulaması yapılmalıdır.

  - Çatıyı delen tüm boru ve baca kenarları ısı köprüsü oluşturmayacak ve buhar geçişine izin vermeyecek şekilde yalıtılmalıdır.

2.2.3) Isı Yalıtım Malzemeleri

Yalıtım malzemesinin mertek altına, arasına veya üstüne uygulanmasına göre farklı yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

2.2.3.1) Mertek Altına Uygulanan Isı Yalıtım Levhaları

A) EPS Kompozit Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13163 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan, en az 25 kg/m3 yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 150 kPa bir yüzü alçı karton levha kaplamalı genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük levhalar. Yoğuşma tahkiki yapılarak buhar kesici kullanımına karar verilmelidir.

B) XPS Kompozit Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13164 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 100 kPa bir yüzü alçı karton levha kaplamalı ekstrüde polistiren köpük levhalar. Yoğuşma tahkiki sonucu, buhar kesici gerekli ise detayda uygulanmalıdır.

C) Taşyünü Kompozit Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13162 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az A2-s1,d0 olan, basma dayanımı en az 50 kPa taşyünü levhalar. Sıcak tarafta (iç yüzeyinde) buhar kesici ile birlikte kullanılmalıdır.

###### 2.2.3.2) Mertek Arasına Uygulanan Isı Yalıtım Levhaları

A) Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13162 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az A2-s1,d0 olan, en az 50 kg/m3 yoğunlukta taşyünü levhalar. Sıcak tarafta (iç yüzeyinde) buhar kesici ile birlikte kullanılmalıdır.

B) Camyünü Isı Yalıtım Malzemeleri: TS EN 13162 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az A2-s1,d0 olan, en az 22 kg/m3 yoğunlukta camyünü levhalar veya en az 14 kg/m3 yoğunlukta şilteler. Sıcak tarafta (iç yüzeyinde) buhar kesici ile birlikte kullanılmalıdır.

C) EPS Isı Yalıtım Malzemeleri: TS EN 13163 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan, basma dayanımı en az 70kPa ve bükülme dayanımı en az 115kPa olan EPS levhalar. Isı yalıtım malzemesi olarak EPS kullanılması durumunda çatı kaplama malzemesinin yanmaz olması gereklidir.

D) XPS Isı Yalıtım Malzemeleri: TS EN 13164 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan, basma dayanımı en az 100kPa ve bükülme dayanımı en az 300kPa olan XPS levhalar. Isı yalıtım malzemesi olarak XPS kullanılması durumunda çatı kaplama malzemesinin yanmaz olması gereklidir.

###### 2.2.3.3) Mertek Üstüne Uygulanan Isı Yalıtım Levhaları

2.2.3.3.1) Çatı Tahtalı Konstrüksiyonlarda Isı Yalıtımı

A) EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13163 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 150 kPa genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük levhalar. Isı yalıtım malzemesi olarak EPS kullanılması durumunda çatı kaplama malzemesinin yanmaz olması gereklidir.

B) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13164 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa olan ekstrüde polistiren köpük levhalar. Isı yalıtım malzemesi olarak XPS kullanılması durumunda çatı kaplama malzemesinin yanmaz olması gereklidir.

C) Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13162 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az A2-s1,d0 olan, en az 150 kg/m3 yoğunlukta taşyünü levhalar.

2.2.3.3.2. Çatı Tahtasız Konstrüksiyonlarda Isı Yalıtımı

A) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13164 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 400kPa ve eğilme dayanımı en az 600kPa olan ekstrüde polistiren köpük levhalar. Bu detayda kullanılacak olan XPS ısı yalıtım malzemelerinin mukavemeti; yalıtım sistemi üzerine binen yükler (kar, rüzgar ve hatta çatının kendi ağırlığı) ve bu yükler sonucunda oluşan gerilmeler nedeni ile merteklerin üzerine yerleştirilen yalıtım malzemesinin ısı yalıtım malzemesi olarak XPS kullanılması durumunda çatı kaplama malzemesinin yanmaz olması gereklidir.

3.) YALITIMIN KALINLIĞI

Isı Yalıtım uygulamalarında yalıtım kalınlığı TS 825 standardına göre hesaplanacaktır. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmektedir.

a.) Uygulama yapılacak detaydaki yapı bileşenleri içten dışa doğru hesaba girilecektir.

b.) Çatı seviyesinde yapılan uygulama detayında yer alan malzemelere ilişkin ısı iletkenlik değeri TS 825 standardının EK E bölümünden alınacaktır.

c.) Malzemelere ilişkin kalınlık bilgisi hesaplamaya metre (m) cinsinden dâhil edilecektir.

d.) Detayın ısı iletkenlik değeri(R) detayda kullanılan her bir malzeme için kalınlığın ısıl iletkenlik değerine bölünmesi ile bulunacak ve detaydaki tüm R değerleri toplanacaktır.

e.) Detayın toplam ısıl direnç değeri (R) tersi alınarak ısı geçirgenlik katsayısı (U) değeri hesaplanacaktır. U=1/R toplam

f.) Yüzeysel ısı iletim dirençleri hazırlanan formlarda verilmektedir. Yukarıda verilen ifadelere uygun olarak yapılmış bir örnek aşağıda verilmektedir.

Tablo 1. Örnek U Değeri Hesabı

| U Değeri Hesabı: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yapı Elemanları |  | Yapı Elemanı Kalınlığı d (m) | Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK) | Isı iletkenlik Direnci (R=d/ λ) R (m²K/W) |
| CATI ARASI KULLANILAN EGİMLİ CATILAR | 1/αi Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç) | ---------- | --------- | 0,130 |
|  | AHŞAP KAPLAMA | 0,02 | 0,2 | 0,100 |
|  | ISI YALITIMI | 0,06 | 0,04 | 1,500 |
|  | CATI TAHTASI | 0,1 | 0,13 | 0,769 |
|  | SU YALITIMI | 0,003 | 0,19 | 0,016 |
|  | 1/αd Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış) | ---------- | --------- | 0,040 |
| Toplam R: |  |  |  | 2,555 |
| U (1/R): |  |  |  | 0,391 |

4.UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

TS 825 standardına göre yapılan hesaplamalarda bulunan uygulama kalınlıklarının yeterlilikleri farklı iklim bölgelerindeki U değerleri ile mukayese edilerek belirlenecektir. Buna göre hesaplanan U değerlerinin karşılaştırmalarının yapılacağı U duvar değerleri tablosu aşağıdaki gibidir.

| İklim Bölgesi | U duvar Değeri |
| --- | --- |
| 1. İklim Bölgesi | 0,45 |
| 2. İklim Bölgesi | 0,40 |
| 3. İklim Bölgesi | 0,30 |
| 4. İklim Bölgesi | 0,25 |

| Eğik Çatı Uygulamaları için İZODER KONTROL FORMU: | Tarih: …/…/…. |
| --- | --- |
| Proje Adı ve Adresi: |  |
| Proje Metrajı (m²): |  |
| Bina Kat Adedi ve Daire Sayısı: |  |
| Kredi Talebinde Bulunulan Banka ve Şubesi: |  |
| Yönetici İletişim Bilgileri Ad, Soyad ve Telefon: |  |
| Uygulamada Kullanılan Ürünler ve Markaları: |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| Yapı Elemanları |  | Yapı Elemanı Kalınlığı d (m) | Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK) | Isı iletkenlik Direnci (R=d/ λ) R (m²K/W) | Isıl Geçirgenlik Katsayısı U (1/R): (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğik Çatı (Çatı arası kullanılmayan) | 1/αi Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç) | ---------- | --------- | 0,130 |  |
|  | 1/αd Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış) | ---------- | --------- | 0,080 |  |
| Toplam R: |  |  |  |  | U (1/R)= ……….. |

| Formu Hazırlayan (Yüklenici) |  | Krediyi Talep Eden (İşveren) |
| --- | --- | --- |
| Ad Soyad / İMZA |  | Ad Soyad / İMZA |

Bu bölüm İZODER tarafından doldurulacaktır.

| Değerlendirme | Uygun |  | Uygun Değil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İZODER Referans Numarası: |  |  |  |  |  |
| Teorik Enerji Tasarruf Miktarı (kWh/yıl): |  |  |  |  |  |
| Teorik Tasarruf Edilen Doğalgaz Miktarı (m3/yıl) |  |  |  |  |  |
| Teorik CO2 Salımındaki Azalma Miktarı (ton CO2/yıl): |  |  |  |  |  |
| NOT : Bu form İZODER tarafından yukarıda belirtilen malzemelerin belirtilen spesifikasyonlarda kullanılması koşulu ile onaylanmıştır. Farklı malzeme ve uygulamalardan dolayı İZODER sorumluluk kabul etmez. |  |  |  |  |  |