# ÇATILARDA ISI YALITIMI

## 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI

## 1.1 Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı

Bu uygulamada iç ortamda üretilen su buharının, ısı yalıtımı içinden geçerek dış iklim koşullarına maruz kalan su yalıtım örtüsü altında yoğuşma oluşmaması için ısı yalıtım tabakasının altına yüksek performanslı bir buhar kesici tabaka uygulanmalıdır. Su yalıtım örtüsünün altında oluşacak yoğuşma ısı yalıtımının bozulmasına ve su yalıtım örtüsünün kısa zamanda tahrip olmasına neden olacağından bu detay çözümünde mutlaka TS 825 standardına göre yoğuşma tahkiki yapılmalıdır.

Mevcut binalarda su yalıtım örtüsü varsa, bu su yalıtım tabakası buhar kesici olarak kabul edilir, yoksa buhar kesici kullanılmalıdır. Buhar kesici tabaka alt zemine tüm yüzeyi ile yapıştırılmalı ve ek yerleri sıcak bitüm ile doldurulmalıdır. Buhar kesici tabaka en az 15 cm ısı yalıtım malzemesi üzerine döndürülmeli ve üstteki su yalıtım örtüsü ile birbirine yapıştırılmalıdır. Böylece ısı yalıtım tabakası alttan buhar kesici üstten su yalıtım örtüsü ile bohçalanmış olacaktır.

Bu detayda su yalıtım katmanı ısı yalıtımının üzerinde yer almaktadır. Çatı sistemi, alttan buhar kesici ile su buharına karşı korunurken, üstte uygulanan su yalıtım örtüsü suyun yapı elemanlarına ulaşmasını önler.

Şekil 2: Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılar

A- Çakıl

B- Ayırıcı keçe

C- Su yalıtımı

D- Isı yalıtımı (çift kat olursa şaşırtmalı)

E- Buhar kesici veya buhar dengeleyici

F- Eğim betonu

G- Döşeme

H- Tavan sıvası

Şekil 1: Üzerinde Gezilen Teras Çatılar

1- Döşeme kaplaması

2- Harç

3- Koruma betonu

4- Su yalıtımı

5- Isı yalıtımı (çift kat olursa şaşırtmalı)

6- Buhar kesici katman

7- Buhar dengeleyici (gerektiğinde)

8- Eğim betonu

9- Döşeme

10- Tavan sıvası

Uygulama yapılacak beton yüzeyin iyice temizlenmesinin ardından ve kuru durumda iken astar olarak m²’ye en az 0,400 kg. sarf edilecek biçimde TS113’e uygun soğuk uygulamalı asfalt emilsiyonu sürülür. Su buharının, ısı yalıtımının içerisinden geçerek su yalıtım örtüsü altında birikmesi ve yoğuşması sonucu, ısı yalıtımının işlevini kaybetmesini ve örtülerin tahrip olmasını önlemek için; ısı yalıtımının altına (sıcak tarafa) yüksek performanslı buhar kesici uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra buhar kesici katman (örneğin; cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü) şeritsel olarak yapıştırılır. Buhar kesici uygulamalarında ek yerleri tam yapıştırılmalıdır. Buhar kesici katman üzerine, ısı yalıtım levhaları şaşırtmalı olarak ek yerlerinde derz oluşmayacak şekilde noktasal bitümle yapıştırılır.

Isı yalıtım malzemesi, su yalıtım malzemesinin yapıştırma sıcaklığına dayanıklı ve rijit ise (Taşyünü) su yalıtım malzemesi doğrudan ısı yalıtım malzemesi üzerine uygulanabilir. Eğer ısı yalıtım malzemesi, su yalıtım malzemesinin yapıştırma sıcaklığına dayanıklı ve rijit değil ise yalıtım katmanı üzerine eğim betonu dökülmeli ve su yalıtım malzemesi eğim betonun üzerine uygulanmalıdır. Böylece ısı yalıtım malzemesi yapıştırma sıcaklığından korunur ve yayılı yük altında rijitliği bozulmadan işlevini yerine getirerek üzerinde gezilmeyen teras çatı detayı tamamlanır. Gerek, çift kat uygulanan bitüm esaslı su yalıtım örtülerinin son katı, gerekse de tek kat uygulanan sentetik su yalıtım örtüleri; gece/gündüz ve yaz/kış sıcaklık farkı sebebiyle oluşabilecek ısıl gerilmeleri azaltmak ve U.V etkilerinden korunmak amacıyla güneş ışınını yansıtıcı bir bitiş tabakası ile korunmalıdır. Bu amaçla, mineral kaplı su yalıtım örtüleri veya çakıl tabakası bitiş tabakası olarak kullanılabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  - Sıcak çatılarda, su yalıtım örtüleri en üstte olduğu takdirde, gece-gündüz, yaz-kış sıcaklık farkları dolayısıyla oluşan ısıl şokları azaltmak amacıyla, güneş ışını yansıtıcı ve bir bitiş tabakası ile korunmalıdır.

  - Tek kat sentetik su yalıtım örtüleri için ek yerlerinin yapıştırılmasında üretici firmaların tavsiyelerine titizlikle uyulmalıdır.

  - Isıtma - soğutma dönemlerinde su yalıtım örtüsünün daha fazla ısıl şoka maruz kalmaması için taşma ve su birikmesini önleyecek yeterli sayıda gider bırakılmalıdır.

  - Yanmaz ısı yalıtım malzemelerinin kullanılmadığı sıcak çatı uygulamalarında şalümo alevi kullanarak yapılan bitümlü örtü tespiti sırasında gerekli yangın güvenlik önlemleri alınmalıdır.

  - Isı yalıtım malzemesinin sürekliliğinin bozulduğu noktalarda, (duvar-çatı birleşim noktaları, boruların çatıyı deldiği noktalar vb.) ısı köprüleri oluşur ve bu noktalarda yoğuşma gerçekleşir. Çatı-duvar birleşimlerinde ısı yalıtım malzemesinin sürekli olması sağlanmalıdır. Betonarme teras sıcak çatılarda ısı yalıtımı mutlaka parapet kenarlarına döndürülmeli ve duvar ısı yalıtımı ile ilişkilendirilmelidir.

  - Çelik konstrüksiyon yapılarda, çatı makası vb. taşıyıcı konstrüksiyonun bulunduğu çatı boşluğunun yan kenarlarında çatı hizasına kadar ısı yalıtımının sürekliliği sağlanmalıdır.

  - Isı yalıtımını delip geçen tüm borular mutlaka yalıtılmalıdır. Buhar direnci yüksek yalıtım veya buhar kesici folyo ile birleştirilmiş ısı yalıtım malzemeleri ile su buharının borulara ve yoğuşma olabilecek düşük sıcaklıklı noktalara ulaşması önlenmelidir.

  - Su yalıtımının altında yapılan eğim betonu ile suyun süzgece doğru akması ve tahliye borusuna verilmesi sağlanmalıdır.

## 1.1.1) Kullanılan Malzemeler

1.1.1.1) Isı Yalıtım Malzemeleri

A) Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13162 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta olan, %10 deformasyonda basma dayanımı en az 5 kPa, yangına tepki sınıfı en az A2-s1,d0 olan taşyünü levhalar.

B) EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13163 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan, boyutsal kararlılığı % 0,5 veya DS(N)5 sınıfında,

- Gezilmeyen çatılarda; %10 deformasyonda basma dayanımı en az 90 kPa,

- Gezilebilir çatılarda; %10 deformasyonda basma dayanımı en az 200 kPa

olan genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük levhalar.

C) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13164 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan ve %10 deformasyonda basma dayanımı en az 200 kPa olan ekstürüde polistiren köpük levhalar.

1.1.1.2) Su Yalıtım Malzemeleri

Bitüm esaslı su yalıtım örtüleri: TS EN 13707 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve TS 11758-2 standardında tanımlanan asgari şartlara haiz iki kat olarak uygulanan polimer bitümlü su yalıtım örtüleri

Plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri: TS EN 13956 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri

3. Yalıtım Kalınlığı

Isı Yalıtım uygulamalarında yalıtım kalınlığı TS 825 standardına göre hesaplanacaktır. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmektedir.

- Uygulama yapılacak detaydaki yapı bileşenleri içten dışa doğru hesaba girilecektir.

- Teras çatı döşeme detayında yer alan malzemelere ilişkin ısı iletkenlik değeri (λ)TS 825 standardının EK E bölümünden alınacaktır.

- Malzemelere ilişkin kalınlık bilgisi hesaplamaya metre (m) cinsinden dâhil edilecektir.

- Detayın ısı iletkenlik değeri(R) detayda kullanılan her bir malzeme için kalınlığın ısıl iletkenlik değerine bölünmesi ile bulunacak ve detaydaki tüm R değerleri toplanacaktır.

- Detayın toplam ısıl direnç değeri (R) tersi alınarak ısı geçirgenlik katsayısı (U) değeri hesaplanacaktır. U=1/R toplam

- Yüzeysel ısı iletim dirençleri hazırlanan formlarda verilmektedir.

Yukarıda verilen ifadelere uygun olarak yapılmış bir örnek aşağıda verilmektedir.

Tablo 1. Örnek U Değeri Hesabı

| U Değeri Hesabı: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yapı Elemanları |  | Yapı Elemanı Kalınlığı d (m) | Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK) | Isı iletkenlik Direnci (R=d/ λ) R (m²K/W) |
| TERAS ÇATI ISI YALITIMI | 1/αi Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç) | ---------- | --------- | 0,130 |
|  | BETONARME | 0,12 | 2,50 | 0,048 |
|  | BUHAR KESİCİ | 0,001 | 0,19 | 0,005 |
|  | ISI YALITIMI | 0,05 | 0,07 | 1,750 |
|  | SU YALITIMI | 0,006 | 0,19 | 0,032 |
|  | 1/αd Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış) | ---------- | --------- | 0,040 |
| Toplam R: |  |  |  | 2,005 |
| U (1/R): |  |  |  | 0,498 |

4.Uygunluk Değerlendirme

TS 825 standardına göre yapılan hesaplamalarda bulunan uygulama kalınlıklarının yeterlilikleri farklı iklim bölgelerindeki U değerleri ile mukayese edilerek belirlenecektir. Buna göre hesaplanan U değerlerinin karşılaştırmalarının yapılacağı U duvar değerleri tablosu aşağıdaki gibidir.

Tablo2. İklim Bölgeleri U tavan Değeri

| İklim Bölgesi | U tavan Değeri |
| --- | --- |
| 1. İklim Bölgesi | 0,45 |
| 2. İklim Bölgesi | 0,40 |
| 3. İklim Bölgesi | 0,30 |
| 4. İklim Bölgesi | 0,25 |

İklim bölgelerine göre illerimizin durumunu gösteren Ek A tablosu aşağıda verilmektedir.

| Geleneksel Teras Çatı Uygulamaları için İZODER KONTROL FORMU: | Tarih: …/…/…. |
| --- | --- |
| Proje Adı ve Adresi: |  |
| Proje Metrajı (m²): |  |
| Bina Kat Adedi ve Daire Sayısı: |  |
| Kredi Talebinde Bulunulan Banka ve Şubesi: |  |
| Yönetici İletişim Bilgileri Ad, Soyad ve Telefon: |  |
| Uygulamada Kullanılan Ürünler ve Markaları: |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| Yapı Elemanları |  | Yapı Elemanı Kalınlığı d (m) | Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK) | Isı iletkenlik Direnci (R=d/ λ) R (m²K/W) | Isıl Geçirgenlik Katsayısı U (1/R): (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teras Çatı | 1/αi Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç) | ---------- | --------- | 0,130 |  |
|  | 1/αd Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış) | ---------- | --------- | 0,040 |  |
| Toplam R: |  |  |  |  | U (1/R)= ……….. |

| Formu Hazırlayan (Yüklenici) |  | Krediyi Talep Eden (İşveren) |
| --- | --- | --- |
| Ad Soyad / İMZA |  | Ad Soyad / İMZA |

Bu bölüm İZODER tarafından doldurulacaktır.

| Değerlendirme | Uygun |  | Uygun Değil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İZODER Referans Numarası: |  |  |  |  |  |
| Teorik Enerji Tasarruf Miktarı (kWh/yıl): |  |  |  |  |  |
| Teorik Tasarruf Edilen Doğalgaz Miktarı (m3/yıl) |  |  |  |  |  |
| Teorik CO2 Salımındaki Azalma Miktarı (ton CO2/yıl): |  |  |  |  |  |
| NOT : Bu form İZODER tarafından yukarıda belirtilen malzemelerin belirtilen spesifikasyonlarda kullanılması koşulu ile onaylanmıştır. Farklı malzeme ve uygulamalardan dolayı İZODER sorumluluk kabul etmez. |  |  |  |  |  |