# ÇATILARDA ISI YALITIMI

## 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI

1.2 Ters Teras Çatılarda Isı Yalıtımı

Ters teras çatılarda, ısı yalıtımı su yalıtım örtüsünün üzerinde yer alır. Bu sebeple su yalıtım malzemesi aynı zamanda buhar kesici görevi görürken kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesi dış iklim koşullarına (sıcak, soğuk, yağmur vb.) maruz kalır. Bu uygulamada su yalıtım örtüsü ısı yalıtım malzemesinin altında kaldığından gece-gündüz sıcaklık farklarından etkilenmez. Tüm yıl boyunca oda sıcaklığına yakın ve değişmeyen bir ortamda kalır ve böylece su yalıtım örtüsü ısıl şoklardan etkilenmez. Ters teras çatılarda kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri; çatının kullanım amacı esas alınarak belirlenir. Kullanım amacına göre ters teras çatılarda kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri aşağıda belirtilmiştir.

| Kullanım Alanı | Isı Yalıtım Malzemesi |
| --- | --- |
| Üzeri gezilmeyen ters teras çatılar (Yaya trafiğine kapalı alanlar) | XPS veya EPS |
| Üzeri gezilen ters teras çatılar (Yaya trafiğine açık alanlar) | XPS veya EPS |
| Yeşil çatılar (küçük ölçekli bitkilerin yetiştirildiği çatılar) | Sadece XPS |
| Bahçe çatılar (orta ölçekli bitkilerin yetiştirildiği çatılar) | Sadece XPS |
| Otopark çatılar (araç trafiğine açık alanlar) | Sadece XPS |

Tablo 8: Uygulama alanlarına göre ters teras çatı uygulamalarında kullanılan ısı yalıtım levhaları

Üzerinde Gezilen Ters Teras Çatılar

1- Döşeme kaplaması

2- Karo takozları veya harç (harç kullanılması durumunda altında çakıl katmanı uygulanmalıdır)

3- Ayırıcı keçe

4- Isı yalıtımı (XPS veya EPS)

5- Su yalıtımı

6- Eğim betonu

7- Betonarme plak veya asmolen döşeme vb. döşeme panelleri

8- Tavan sıvası

Şekil 1: Üzerinde Gezilen Ters Teras Çatılar

Üzerinde Gezilemeyen Ters Teras Çatılar

A- Çakıl

B- Ayırıcı keçe

C- Isı yalıtımı (XPS veya EPS)

D- Su yalıtımı

E- Eğim betonu

F- Betonarme plak, asmolen döşeme vb. döşeme panelleri

G- Tavan sıvası

Şekil 2: Üzerinde Gezilemeyen Ters Teras Çatılar

Çatıda biriken yağmur suyunun drenajı için betonarme üzerine en az %2 eğim sağlayacak şekilde eğim betonu dökülür. Eğim betonunun üst yüzeyinin iyice temizlenmesinin ardından, kuru durumda iken astar olarak m²’ye en az 0,400 kg. sarf edilecek biçimde TS113’e uygun soğuk uygulamalı asfalt emilsiyonu sürülür. Elde edilen düzgün yüzey üzerine tekniğine uygun olarak su yalıtım örtüsü uygulanır. Isı yalıtım malzemesi, su yalıtım örtüsü üstüne yapıştırılmadan, serbest ve şaşırtmalı olarak, ek yerlerinde derz oluşmayacak şekilde yerleştirilir. Isı yalıtım malzemesi üzerine, üstteki katmanlardan gelecek olan ve istenmeyen yabancı maddelerin yalıtım levhalarının derzlerine girmesini engelleyen filtre katmanı serilir. Filtre katmanı olarak buhar geçişine karşı direnç oluşturmayan, en az 150 gr/m2’lik polyester veya polipropilen keçeler ve bu işlevler için özel olarak imal edilmiş mamuller (ısısal dokunmuş jeotekstiller) kullanılır5. Filtre katmanının üzerine ağırlık oluşturarak ısı yalıtım malzemesinin uçmasını veya yüzmesini engelleyen, güneş ışınlarını yansıtan açık renkli en az 5 cm kalınlığında Ø16– Ø32 mm arası yuvarlak, yıkanmış ve elenmiş uygun kalınlıkta dere çakılı serilerek5 üzerinde yürünmeyen ters teras çatı detayı tamamlanır.

Ters teras çatılarda uygulama, çatının kullanım amacına göre farklılıklar gösterir. Yürünebilen çatı detaylarında çakıl tabakası üzerine ayırıcı tabaka serilmesinin ardından, harçla döşenen döşeme kaplaması veya çakıl tabakası serilmeden filtre katmanının serilmesi, üstüne plastik takozlar yerleştirilmesi ve prekast beton karoların plastik takozlara oturtulması ile uygulama tamamlanır. Gezilen çatı detayında, ısı yalıtım levhaları üzerine Ø4–7 mm büyüklüğünde çakıl kullanılır. Bahçe çatı uygulaması yapılacak ise, çakıl katmanı üzerine filtre serildikten sonra, onunda üzerine bitki toprağı yerleştirilerek uygulama tamamlanır. Bahçe çatılarda bitki köklerine dayanıklı özel su yalıtım örtülerinin kullanılması gerekir.

Ters teras çatılarda su yalıtımı için; polimer bitümlü örtüler, sentetik esaslı örtüler veya sürme su yalıtım malzemeleri kullanılabilir. Su yalıtım malzemesi olarak sentetik örtülerin kullanılması durumunda, su yalıtım örtüsü ile ısı yalıtım malzemesi arasında solvent geçişini önlemek için ayırıcı tabaka yerleştirilmelidir. Ayırıcı tabaka; keskin ve sivri yüzeylerin, su yalıtım örtülerinden farklı ısıl boy uzama katsayısına sahip malzemelerin su yalıtım katmanlarına zarar vermesini önlemek için araya konulan ve örtülere yapıştırılmayan koruyucu katmandır. Bu amaç için en az 150 gr/m2’lik polyester veya polipropilen keçeler veya 300  kalınlığında polietilen folyo kullanılır5.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  - Bu uygulama, betonarme, metal ve ahşap taşıyıcı konstrüksiyon üzerine yapılabilir. Ayrıca plastik takozlar üzerine serbest karo uygulaması da yapılabilmektedir.

  - Duvar ve çatı yalıtımları birbiri üzerine bindirilerek, ısı köprüleri engellenmelidir. Gerektiğinde parapetlere dıştan ısı yalıtımı uygulaması yapılarak ısı yalıtımının sürekliliği sağlanmalıdır.

  - Isı yalıtım levhaları UV ışınlarına maruz kalacak şekilde çıplak olarak bırakılmamalıdır. Parapet kenarlarına döndürülen ısı yalıtım levhaları etek elemanları ile korunmalıdır. Çakıl tabakasının sürekli olması sağlanmalıdır.

  - Isı yalıtım levhalarının rüzgâr etkisi ile uçma ve su birikmesi sonucu yüzme etkisine karşı çakıl tabakasının kalınlığı ve çakıl granülometrisi yeterli olmalıdır.

  - Özellikle mevcut yapılarda, ısı yalıtım levhalarının tahrip olmasını engellemek amacıyla mevcut su yalıtım örtüsü üzerinde herhangi bir kaplama ve/veya temizlenemeyen çıkıntılar olması durumunda, polietilen köpüğünden mamul levhalar kullanılarak bir yastık tabakası oluşturulmalıdır.

  - Küçük çakıl taneleri yağmur etkisi ile levha aralarından aşağıya sızabilir. Bu durum özellikle tek kat su yalıtım örtülerinde sorun yaratabilir. Bunu önlemek amacıyla ısı yalıtım levhaları ile çakıl tabakası arasında jeotekstil keçe kullanılır.

  - Çatıya eğim verilerek yoğuşan suyun su yalıtımı ile süzgeç birleşimlerine doğru akması ve tahliye borusuna verilmesi sağlanmalıdır.

## 1.2.1) Kullanılan Malzemeler

1.2.1.1) Su Yalıtım Malzemeleri

Bitüm esaslı su yalıtım örtüleri: TS EN 13707 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve TS 11758-2 standardında tanımlanan asgari şartlara haiz iki kat olarak uygulanan polimer bitümlü su yalıtım örtüleri

Plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri: TS EN 13956 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri

Sürme esaslı su yalıtım malzemeleri:

1.2.1.2) Isı Yalıtım Malzemeleri

A) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13164 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan diğer özellikleri tablo halinde verilen ektürüde polistiren köpüğünden mamul levhalar.

B) EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13163 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan diğer özellikleri tablo halinde verilen ekspande polistiren köpüğünden mamul levhalar.

# 3. Yalıtım Kalınlığı:

Isı Yalıtım uygulamalarında yalıtım kalınlığı TS 825 standardına göre hesaplanacaktır. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmektedir.

- Uygulama yapılacak detaydaki yapı bileşenleri içten dışa doğru hesaba girilecektir.

- Teras çatı döşeme detayında yer alan malzemelere ilişkin ısı iletkenlik değeri (λ)TS 825 standardının EK E bölümünden alınacaktır.

- Malzemelere ilişkin kalınlık bilgisi hesaplamaya metre (m) cinsinden dâhil edilecektir.

- Detayın ısı iletkenlik değeri(R) detayda kullanılan her bir malzeme için kalınlığın ısıl iletkenlik değerine bölünmesi ile bulunacak ve detaydaki tüm R değerleri toplanacaktır.

- Detayın toplam ısıl direnç değeri (R) tersi alınarak ısı geçirgenlik katsayısı (U) değeri hesaplanacaktır. U=1/R toplam

- Yüzeysel ısı iletim dirençleri hazırlanan formlarda verilmektedir.

Yukarıda verilen ifadelere uygun olarak yapılmış bir örnek aşağıda verilmektedir.

Tablo 1. Örnek U Değeri Hesabı

| U Değeri Hesabı: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yapı Elemanları |  | Yapı Elemanı Kalınlığı d (m) | Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK) | Isı iletkenlik Direnci (R=d/ λ) R (m²K/W) |
| TERAS ÇATI ISI YALITIMI | 1/αi Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç) | ---------- | --------- | 0,130 |
|  | İÇ SIVA | 0,02 | 0,70 | 0,029 |
|  | BETONARME | 0,12 | 2,50 | 0,048 |
|  | SU YALITIMI | 0,006 | 0,19 | 0,032 |
|  | ISI YALITIMI | 0,06 | 0,030 | 2,000 |
|  | 1/αd Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış) | ---------- | --------- | 0,040 |
| Toplam R: |  |  |  | 2,278 |
| U (1/R): |  |  |  | 0,438 |

4.Uygunluk Değerlendirme

TS 825 standardına göre yapılan hesaplamalarda bulunan uygulama kalınlıklarının yeterlilikleri farklı iklim bölgelerindeki U değerleri ile mukayese edilerek belirlenecektir. Buna göre hesaplanan U değerlerinin karşılaştırmalarının yapılacağı U duvar değerleri tablosu aşağıdaki gibidir.

Tablo2. İklim Bölgeleri U tavan Değeri

| İklim Bölgesi | U tavan Değeri |
| --- | --- |
| 1. İklim Bölgesi | 0,45 |
| 2. İklim Bölgesi | 0,40 |
| 3. İklim Bölgesi | 0,30 |
| 4. İklim Bölgesi | 0,25 |

İklim bölgelerine göre illerimizin durumunu gösteren Ek A tablosu aşağıda verilmektedir.

| Ters Teras Çatı Uygulamaları için İZODER KONTROL FORMU: | Tarih: …/…/…. |
| --- | --- |
| Proje Adı ve Adresi: |  |
| Proje Metrajı (m²): |  |
| Bina Kat Adedi ve Daire Sayısı: |  |
| Kredi Talebinde Bulunulan Banka ve Şubesi: |  |
| Yönetici İletişim Bilgileri Ad, Soyad ve Telefon: |  |
| Uygulamada Kullanılan Ürünler ve Markaları: |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| Yapı Elemanları |  | Yapı Elemanı Kalınlığı d (m) | Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK) | Isı iletkenlik Direnci (R=d/ λ) R (m²K/W) | Isıl Geçirgenlik Katsayısı U (1/R): (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teras Çatı | 1/αi Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç) | ---------- | --------- | 0,130 |  |
|  | 1/αd Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış) | ---------- | --------- | 0,040 |  |
| Toplam R: |  |  |  |  | U (1/R)= ……….. |

| Formu Hazırlayan (Yüklenici) |  | Krediyi Talep Eden (İşveren) |
| --- | --- | --- |
| Ad Soyad / İMZA |  | Ad Soyad / İMZA |

Bu bölüm İZODER tarafından doldurulacaktır.

| Değerlendirme | Uygun |  | Uygun Değil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İZODER Referans Numarası: |  |  |  |  |  |
| Teorik Enerji Tasarruf Miktarı (kWh/yıl): |  |  |  |  |  |
| Teorik Tasarruf Edilen Doğalgaz Miktarı (m3/yıl) |  |  |  |  |  |
| Teorik CO2 Salımındaki Azalma Miktarı (ton CO2/yıl): |  |  |  |  |  |
| NOT : Bu form İZODER tarafından yukarıda belirtilen malzemelerin belirtilen spesifikasyonlarda kullanılması koşulu ile onaylanmıştır. Farklı malzeme ve uygulamalardan dolayı İZODER sorumluluk kabul etmez. |  |  |  |  |  |

TS 11758-2 Polimer bitümlü örtüler – Su Yalıtımı için – Eritme kaynağı ile birleştirilerek kullanılan – Bölüm 2: Uygulama kuralları standardı.

İZODER bitümlü örtü komisyonu poz çalışmaları