## Slide 2: Yapı Güvenliği
Yapının;
ekonomik ömrü boyunca,
statik proje hesap değerlerini
koruyabilmesidir.

## Slide 3: Yapı Güvenliği
Yapılarımızın
%90’nı
betonarme

## Slide 4
Prof. Dr.
Mehmet Ali Taşdemir
İTÜ

## Slide 5
Demir
Betonun kimyasal oluşum sürecinde,
Oturmalar veya çeşitli nedenlerle, oluşan kılcal çatlaklardan giren: H2O (su)
ortamda bulunan,
O2 (oksijen gazı) ile
Fe (demir) üzerinde korozyonu oluşturur.

## Slide 6
*Prof. Dr. Şakir Erdoğdu / KTÜ
Korozyona bağlı kesit
kaybının 0.25 mm/yıl olduğu
kabulüyle, S420b sınıfı Ø12
inşaat demirinin 10 yıl
sonunda başlangıca göre kesit
alanında meydana gelen kayıp
%34 kadardır.
Yani, 10 yıl sonunda donatı
başlangıçtaki taşıma
kapasitesinin %66`sını
kaybetmiş olmaktadır.*

## Slide 7
1- Sızarak:
2- Kapilarite:
3- Yoğuşma

## Slide 8
1- Sızarak:
2- Kapilarite:
3- Yoğuşma
Su Yalıtımı
Isı Yalıtımı

## Slide 9
Kurallar
Tip İmar Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Standartlar
Ürün Standartları
Uygulama Kural Standartları
Tarifler
Birim Fiyat Tarifleri
Özel Şartnameler ve Tarifler
Su Yalıtımı Yönetmeliği

## Slide 10
Mevcut Yönetmelikler
Malzemelerde;
Es2d2 BROOF
işaretlerini zorunlu kılıyor.

## Slide 11
TİP İmar Yönetmeliği Su Yalıtımının
Projelendirilmesini,
Denetlenmesini,
Raporlanmasını
zorunlu kılıyor.

## Slide 12: Temel Projelendirme Esasları
Temel ve Perdeler | Su tipi | Uygulama alanı |  | Suyun etki tipi
Yer altı su seviyesinin üzerinde bulunan | Kapilar su Bağlı su Sızıntı suları | Çok geçirgen zeminler > 10-4 m/s |  | Zemin nemi ve birikme yapmayan zemin suları (Basınçsız su)
 |  | Az geçirgen zeminler ≤ 10-4 m/s | Drenajlı | 
 |  |  | Drenajsız temel derinliği<3m | Biriken sular (Dıştan etki eden geçici basınçlı su)
Yer altı su seviyesinin altında bulunan | Yer altı suyu | Tüm zemin ve yapı tipi ve inşa şekilleri için |  | Dıştan basınçlı su (Dıştan etki eden sürekli basınçlı su)

## Slide 13: Temel Yalıtımı
Yapısal Yalıtım:
Kullanılacak betonun su işleme derinliği TS EN 12390-8 standardına göre en fazla 30 mm olmalı veya beton, en az C35/45 sınıfında ve su/çimento oranı 0.45’ten az, çimento dozajı 360 kg/m3’ten fazla olmalıdır.
Betonun döküm ve bakım kurallarına uyulacaktır
Derzler (soğuk derz, genleşme derzi ve benzeri) sızdırmazlık tamamlayıcı malzemeler ile su nüfuzundan korunacaktır

## Slide 14: Temel Yalıtımı
Yüzeysel Yalıtım:
Taban ve perdelerde bitümlü veya sentetik örtüler; perdelerde kalın bitümlü kaplamamalar, reçine esaslı sürme su yalıtım malzemeleri
Birden fazla yalıtım malzemesi veya yöntemi, ancak birbirleri ile uyumlu olması hâlinde birlikte kullanılabilir.
Basınçlı su etkisine maruz yatay yüzeylerde, yüzeysel yalıtım sisteminin örtü tipi malzemeler ile oluşturulması esastır.

## Slide 15: Temel Yalıtımı
(3) Temel ve/veya perdeleri yeraltı su seviyesinin altında bulunan binalarda, zeminin geçirgenliğine bakılmaksızın dıştan etki eden basınçlı su etkisine karşı yalıtım önlemleri alınır.
(4) Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan veya kapalı kullanma alanı 10.000 m2’den fazla olan bodrumlu binalarda, her koşulda basınçlı su etkisine karşı su yalıtımı yapılır.

## Slide 16: Temel Yalıtımı
Doğru Yalıtım
Pişmanlık Yalıtımı

## Slide 17: Temel Yalıtımı

## Slide 18
4m
6m
Kullanım amacı | Kuru film kalınlığı1)
Neme karşı yalıtım | ≥ 3,0mm
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım - (Dıştan etki eden yüzey suları) | ≥ 3,0mm
Basınçlı suya karşı yalıtım - (Yeraltı suyu) | ≥ 4,0mm 2)
1) Kaynak [1] ve [2]’ye bakılmalıdır. 2) 0,075 N/mm2 (0,75 MPa) üzeri basınca maruz kalan alanlarda imalatçı/tedarikçi firmanın beyanı dikkate alınmalıdır. | 

## Slide 19: Çatı Yalıtımı

## Slide 20: Çatı Yalıtımı
Isı yalıtım malzemesi
Tüm ısı yalıtım malzemeleri TS825’e uygun olmalıdır.
Birim hacim kütlesi
Kg/m3
Basınç dayanımı
kPa
(en fazla %10
deformasyonda)
Kullanım detayı
Geleneksel teras çatılar
Ters teras çatılar
Mineral ve bitkisel lifli yalıtım mamulü (TS 901)
 150
 50
X
Ekstrude polistiren köpük (XPS) (TS 11989)
 30
 300
X
Genleştirilmiş polistiren köpük (EPS) (TS 7316 EN 13163)
 20
(Gezilmeyen çatılar)
 80
X
 30
(Gezilebilir çatılar)
 100
X

## Slide 21: Çatı Yalıtımı
Sd1
Sd2
SdT
Sd
P
Pi
Pi
Pd
Pd
Psd
Psi
Psi

## Slide 22: Çatı Yalıtımı
Eğim %1,5 tan
az olmamalıdır.
Boru çapları 100mm'den
az olmamalıdır
Yangın Yönetmeliğine
uygun olmalıdır.

## Slide 23: Uygulama
+50C≤

## Slide 24: Uygulama

## Slide 25: Uygulama

## Slide 26: Uygulama

## Slide 27: Uygulama

## Slide 28: Uygulama
Örtüler dereye paralel eğime dik olarak serilirler.
Yapıştırma tekniğine ve kurallarına uyulmalıdır.

## Slide 29: Uygulama
Beton en az C30 sınıfında olmalıdır.
Beton içindeki nemin %7’nin altında olması gerekir.
Çiğlenme noktası ısısının, yüzey sıcaklığından +40C fazla olması gerekir.
Genellikle m2’ye 1,5 – 2,0 kg arasında eşit kalınlıkta malzeme uygulanır.
Genellikle en az iki kat şeklinde uygulanır.

## Slide 30: Uygulama

## Slide 31: Uygulama
a
a

## Slide 32: Uygulama

## Slide 33: Uygulama

## Slide 34: Uygulama

## Slide 35: Uygulama
a
a

## Slide 36: Uygulama

## Slide 37
Uygulama

## Slide 38: Uygulama
1
1
2
2
1
1
2
2
Su Yalıtımı

## Slide 39: Uygulama
Ayrık Nizam Eğimli Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 40: Uygulama
Ayrık Nizam Eğimli Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 41: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 42: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 43: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 44: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda

## Slide 45: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda

## Slide 46: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda

## Slide 47: Uygulama
Islak Mekanlarda Yalıtım

## Slide 48: Uygulama
Su Depolarında Yalıtım

## Slide 49: Uygulama
Balkonlarda Yalıtım

## Slide 50: Uygulama
Kabuk Çatılarda Yalıtım

## Slide 51: Sorularınız?